САЙДИНГ  -  ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Практиката ми показава че първият въпрос който се задава за предлагания от нас сайдинг е въпросът за цената.Ще се опитам чрез подробен отговор на този въпрос да насочим вниманието Ви към други важни въпроси относно сайдинга

ВЪПРОС:

Предлаганият от всички фирми сайдинг изглежда толкова еднакъв.Защо е на различна цена?

ОТГОВОР

Да, външния вид навежда на мисълта за еднтичено изделие

Цената се формира от разходите на производителя и разходите на търговеца които той е направил за да доведе продукта до потребителя.

Производството на сайдинг е напълно автоматизирано и цената на крайния продукт зависи в най голяма степен от вложените суровини

Суровината която се влага за производството на сайдинг е първична или резултат от рециклирана пластмаса.В допълнение при първичната суровина има материал който е пригоден само за топъл климат .

Технологията на производство е повече или по-малко фирмена тайна достъпна само за технолозите на фирмата.По тази причина не бих твърдял нищо със сигурност за никой производитл.Но от гледна точка на потребител по-долу съм поместил няколо прости  теста за качеството на материала.

ВЪПРОС:

Каква е цената на изолация сайдинг сравнена с другите системи за изолация

ОТГОВОР

Изолация тип мазилка – до боядисана тираколова шпакловка

Начална цена – 33 лв /кв.м.Срок на годност преди ремонт- 10 години(ако не се появят пукнатини).Цена на кв.м на година – 3,30 лв

Изолация тип мазилка – със силиконова драскана или влачена замазка

Начална цена 50 лв/кв.м.Гарантиран срок на годност 15 години(ако не се появят пукнатини).Цена на кв.м на година – 3,33 лв

Сайдинг лошо качество

Начална цена – 38 лв/кв.м.Реален срок на годност 10-15 години

Цена на кв.м на година - 2,55-3,80  лв

Сайдинг с добро качество

Начална цена – 40-42 лв на кв.м.Гарантиран срок на годност 50 години

Цена на кв.м на година - 0,80-0,85 лв

ВЪПРОС:

Всички търговци предлагат сходни гаранции.Сайтовете им рекламират стандарти,сертификати ,излседвания на независими лаборатории...Как да разбера кой продукт е качествен и кой не

ОТОГОВОР:

Гаранцията на производителя е сборно понятие обединяващо няколко показателя за качество които производителя защитава.Нямам за цел да анализирам връзката между технологията на производство и издаваните документи за качество на различните производители.

Искам да насоча вниманието Ви към няколко начина да проверите качествата на сайдинга.

Един от най важните показатели  е периода на годност на материала.С времето пластмасите стареят което ги прави крехки и лесно чупливи.Казано на обикновен език,материала “прегаря” под въздействие на ултравиолетовите лъчи и температурните промени

Началната еластичност е коствен показател за потенциалния живот на полимера.

Как да проверим началната еластичност?

Няколко начина:

Охладете добре парче от избрания от вас сайдинг.Желателно е да го оставите във фризера да се охлади до около минус 20 градуса.Охладеното парче поставете така че единия му край да лежи на бордюра а другия край на асфалта.Преминете с колата си през парчето.Ако сайдинга е добър парчето може да се почисти и да се ползва.

Лошата плстмаса се натрошава

Направете напречен разрез с груба ножица за метал в охладеното парче сайдинг.В края на среза не трябва да се появява надлъжна пукнатина

Прегънете парче сайдинг (охладено и не охладено) по начин такъв че долния канал да се закъчи в горния слот.Трябва да се получи фигура със сечение близко до окръжност.Ако е елипса това показва неравномерна якост по широчината на листа .

Важна характеристика на сайдинга е устойчивоста на цветовете

Вземете две парчета сайдинг от избрания от Вас цвят.Едното поставете под задното стъкло на колата си.Добре е да престои там два-три летни месеца изложено на директна слънчева светлина.Другото приберете на тъмно-например в мазата.В края на теста сравнете цвета на двете парчета.Ако се е появила разлика в цвета за едно лято ,какво да очакваме за 5 или 10 години?

Антипиритните добавки са ефтини и се влагат от всички фирми  производители на строителни полимерни материали- сайдинг,ЕРS,XPS и други.

Може разбирасе да проверите дали избрания от Вас сайдинг има собствено горене или не.

ВЪПРОС

Издържа ли сайдинга на градушка?

ОТГОВОР

Опита ни показва че сайдинга с който ние работим е издържал на градушка която е разрушавала мазилки нанесени върху фибран и стиропор.Не трябва да забравяме обаче че градушката не е нещо стандартизирано и по тази причина не е включено в производствените тестове и гаранции.Климата се променя и никой не може да каже колко тежка градушка може да се появи в нашия регион.По тази причина съветваме клиентите си да застраховат жилищата си против природни бедствия.

ВЪПРОС

Вярно ли е че сайдинга издава дразнещ шум при силен вятър

ОТГОВОР

За години работа не сме имали такива рекламации от наши клиенти

ВЪПРОС

Забелязах на една стена сайдинг който е добил вълнообразна форма .Това е грозно.Защо се получава и може ли да се избегне.

ОТГОВОР

Този тип “дефект”се проявява при деформация на носещата скара или при  непрофесионален монтаж.Най често при почина “направи си сам”.Независимо колко качествен е материала от който е изработен сайдинга при правилен монтаж не би следвало да се   появи такъв ”дефект“.Гаранцията на производителя като правило не покрива щети от неправилен монтаж

ВЪПРОС

Може ли да се приеме че сайдинга е хидроизолиращо покритие

ОТГОВОР

Не.Сайдинга не е хидроизолиращо покритие.При силен дъжд и вятър вода прониква през съединенията на сайдинга.Добрата новина е че тъй като сайдинга е монтиран на скара  тази влага не може да достигне стената а се стича по обратната страна на панелите и излиза през отворите в долния им край.За хидроизолация задължително се полага паропроницаема мембрана между сайдинга и термоизолацията.

ВЪПРОС

Вярно ли е че ако сайдинга е монтиран на метална скара ще превлича гръмотевици и ще създава електромагнитни полета

ОТГОВОР

А какво да кажем за офис сградите облицовани с метални панели от типа ItalBond монтирани на подобна метална скара

ВЪПРОС

Все пак,метална или дървена скара?

ОТГОВОР

Причина да изберете дървена скара е по ниската и цена.В този случай  е добре да проверите дали дървения материал е третиран с препарати против гниене.Добре е да е и пожарозащитен.Има химикали които правят дървото трудно горимо или негоримо.За жалост няма как да се предпазите от деформации по дървения материал при съхнененто му ако доставения материал е влажен.

Носещата скара е избор на клиента и ние не приемаме рекламации свързани с естествена деформация на дървения материал

ВЪПРОС

Може ли да се боядисва сайдинга

ОТГОВОР

Липсата на текуща поддръжка – лакиране и боядисване е едно от основнинте предимства на виниловия сайдинг пред дървения.

Ако обаче държите да  боядисвате можем да Ви консултираме за бои и грунтове предназначени  за винил